Mindestanforderungen Möbel (Eignung technische Leistungsfähigkeit)

Alle Möbel müssen hinsichtlich Sicherheit, Langlebigkeit, Brandschutz und Pflege für den Objektbereich geeignet sein. Sitzmöbel für den Nicht-Wohnbereich sind nach DIN EN 16139, Tische nach DIN EN 15372 und Schränke, Regale, Behältnismöbel nach DIN EN 16121 zu prüfen.

- Polsterstoffe: Diese sind als Mindestanforderungen für alle Polsterstoffe einzuhalten.

- Scheuertouren:

(Objektbereich) nach dem Martindale-Verfahren Mindestanforderungen von 80.000 Scheuertouren.

Ja	 Nein

- Pilling mindestens Note 4 nach DIN EN ISO 12945-2, geprüft nach 2.000 Touren.

Ja	 Nein

- Lichtechtheit: mindestens Stufe 6 gemäß DIN EN ISO 105-B02.

Ja	 Nein

- Reibechtheit: trocken mindestens Note 4 und nass mindestens Note 3–4 gemäß DIN EN ISO 105-X12.

Ja	 Nein

- Brandverhalten: normalentflammbar

Ja	 Nein

- Holz/ Holzwerkstoffe:

Für Möbel aus Holz und Holzwerkstoffen ist die Einhaltung der Emissionsanforderungen gemäß Blauem Engel DE-UZ 38 oder durch einen gleichwertigen Nachweis zu belegen.

Ja	 Nein

Wird bei den einzelnen Abfragen zu den Mindestanforderungen Möbel „Nein“ angekreuzt oder kein Eintrag gemacht, wird das Angebot ausgeschlossen.